FORMATION TIG

# DÉNOMINATION

Nomenclature : procédé numéro 141

Désignation : TIG pour TUNGSTEN INERT GAZ

Soudage à l'arc électrique sous protection de gaz inerte avec électrode réfractaire

Désignation américaine : GTAW (Gaz Tungsten Arc welding)

# PRINCIPE

Un arc s’établit entre une électrode réfractaire appelé tungstène et la pièce. L'environnement est protégée de l’oxydation par un gaz inerte (argon ou hélium). Le tungstène, le métal en fusion et le métal d’apport sont ainsi protégés.

- – métal d'apport

- – torche de soudage

- – tungstène

- – arc électrique

- – protection gazeuse

- – bain de fusion

- – métal de base

# INSTALLATION TIG

Débilitre

Gaz Inerte

Chariot transport

Générateur

Torche

Cable de masse

Refroidisseur nécessaire si I >200A

ns	-	Février 2019	-	Formation TIG

SODEC Weldin solutio

Installation de soudage

TIG manuel

Pédale de régulation	4

DOMAINE D'EMPLOI

#### UTILISATION

- Sur la totalité des métaux et alliages soudables

- Également sur les alliages plus difficiles à souder comme le titane, le zirconium ou le molybdène

#### EMPLOI

  - Construction de matériels chimiques

  - Tuyauterie

  - Appareils à pression

  - Chaudronnerie inox

  - Industrie aéronautique

  - Industrie agro-alimentaire

LE PROCÉDÉ

AVANTAGES

- Haute qualité

- Procédé très précis

- Source de chaleur concentrée

- Bain de fusion calme

- Tous matériaux

- Automatisable

- Pas de projections ni de fumées

CONTRAINTES

- Procédé lent (vitesse et

taux de dépôt)

- Formation et expérience du soudeur nécessaires

- Arc intense

- Sensible aux courants d’air

- Mise en œuvre délicate

# GÉNÉRATEUR TIG

Il transforme le courant alternatif du réseau en courant de soudage qui peut également être continu ou alternatif.

#### Le générateur permet :

- D'abaisser la tension du réseau (220V-380V) en tension de soudage (45 à 80V);

- D'augmenter l'intensité du réseau en intensité de soudage (10 à 400A);

- De faciliter l’amorçage par la haute fréquence (HF);

- D’alimenter et de maintenir un arc stable.

Tension conventionnelle de soudage : U2 = 10 + 0,04.I2 pour I2

U2 = 34V pour I2 > 600A

# DISPOSITIFS D'AMORÇAGE

  - Haute fréquence (HF) : L'arc est amorcé sans contact à l'aide d'impulsions d'amorçage haute tension;

  - Lift arc : « au toucher » contact l'électrode de tungstène avec la pièce et amorçage de l'arc électrique en relevant l'électrode;

  - Arc pilote : L'arc se déclenche entre l'électrode de tungstène et une électrode auxiliaire. Surtout utilisé dans les installations automatiques;

  - Par frottement : « scratch », le

soudeur gratte la pièce avec

l’électrode, Risque élevé d’inclusions

de Tungstène.

## CARACTÉRISTIQUE DU GÉNÉRATEUR

#### Caractéristique plongeante

REGULATION DE L’ARC

AMPÉRAGE 60A TENSION 13V

Les générateurs TIG sont des sources à courant constant.

On règle une valeur d'ampérage qui reste stable et c'est la tension qui varie en fonction de la position de la torche.

On dit également que ce sont des générateurs à caractéristique plongeante.

Lorsqu'on se rapproche trop de la pièce la tension tombe à 0 et le tungstène colle à la pièce.

AMPÉRAGE 60A TENSION 10V

+

-

On utilise deux types de courant :

- Courant continu : générateur TIG DC

Le courant circule toujours dans le même sens.

Le courant continu est utilisé en polarité directe (DCEN) pour que le courant aille du tungstène vers la pièce pour souder l'acier, les inox ou le cuivre.

La torche est branchée au pôle négatif (-).

| DCEN | DCEP |
| --- | --- |
| - Pénétration forte - Arc étroit | - Zone de fusion très large - Pénétration faible - Echauffement anormal de l’électrode |

+

-

Courant alternatif : générateur TIG AC

Le courant change de sens très rapidement du tungstène vers la pièce et de la pièce vers le tungstène.

Uniquement pour souder l'aluminium !

L'Aluminium est recouvert d'une couche d'ALUMINE

(Al2O3)

Cette alumine à la particularité de commencer à fondre

à 2050°C, alors que l'aluminium fond vers 600°C.

Le passage du courant dans un sens puis dans l'autre permet de casser cette couche qui recouvre le bain de fusion.

Les polarités s'inversent plusieurs fois par secondes selon une fréquence que l'on peut régler en Hertz (Hz).

amplitude

2- Courant alternatif : BALANCE

#### La balance influe sur le temps que le courant passe en polarité positive et en polarité négative sur une période.

- Soit on bombarde plus la pièce : plus de pénétration

- Soit on bombarde plus l'électrode : plus de décapage

#### 2- Courant alternatif : FREQUENCE Nombre de cycle / seconde

Plus on augmente la fréquence AC, plus le courant change de fois de sens dans une

même seconde.

En général on utilise des fréquence entre 50 et 150Hz pour souder l'aluminium. Plus la fréquence est haute plus l'arc est concentré.

C'est idéal pour souder plus fin.

2- Courant alternatif : Réglages

#### Bouton tournant Fréquence AC

- Bouton tournant Balance AC

- Bouton tournant diamètre de l’électrode de tungstène : permet d’obtenir une extrémité de l’électrode optimale.

1

2

3

# LE MODE PULSE

Impulsions de courant de forme, d'amplitude, de durée et de fréquence variable. On alterne ainsi un courant élevé (chaud) avec un courant faible (plus froid).

Le pulsé permet une maîtrise plus grande :

#### De l'énergie de soudage;

  - Du volume du bain de fusion;

  - Et de la pénétration.

Il est utilisé principalement pour le soudage de tôles minces et le soudage en

#### position et sur l'aluminium et métaux à haute conductibilité thermique.

Ip = Intensité de pic

Tp = Temps courant de pic

Ib = Intensité de base

Tp = Temps courant de base Iav = Intensité moyenne

T = Temps de pulsation

# TORCHE

On utilise des torches refroidies

- par air pour des intensités inférieures à 100A

Buses	Support

diffuseur

Pinces porte

électrode

Bouchons

Corps de

torche

Connecteur

par eau qui peuvent supporter des intensités jusqu'à 450A

Les dimensions des buses et des bouchons sont très variables et sont à choisir en fonction de l'application

La torche est l’élément de l’installation le plus exposé. Prenez en soin, la qualité du travail en dépend.

-	Février 2

019	-

Formation TIG

17

ÉLECTRODES TUNGSTÈNE

Le tungstène est un métal très dur et cassant, son symbole chimique est W (Wolfran, ancien nom)

Son haut point de fusion lui permet de résister à la température de l'arc sous atmosphère inerte On dit qu'il est réfractaire.

Il est très oxydable à l'air ambiant, c'est pour cela qu'il bleuit (manque de post gaz)

Pour augmenter ses caractéristiques, on lui ajoute des éléments en faible quantité, cela contribue à améliorer l'amorçage ou la stabilité de l'arc suivant les applications :

|  | TYPE | COULEUR | COURANT | CARACTERISTIQUES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PURE | VERT | AC | Forme une boule |  |
|  | THORIE | ROUGE | DC | Poussières radioactives, à éviter |  |
|  | LANTHANE 1 % | NOIR | DC / AC | Caractéristiques moindres que 1,5 % |  |
|  | LANTHANE 1,5 % | OR | DC / AC | Remplace Thorié, non radioactif |  |
|  | LANTHANE 2 % | BLEU | DC / AC | Caractéristiques meilleures que 1,5 % |  |
|  | CERIUM 2 % | GRIS | DC | Idéal faibles intensités |  |
|  | ZIRCONIUM | BRUN | AC | Arc très stable |  |
|  | TERRES RARES | TURQUOISE | DC / AC | Longévité améliorée |  |

# AFFUTAGE ELECTRODE

#### Courant continu :

Conique

#### Courant alternatif:

Tronconique

#### Un affûtage incorrecte entraîne une instabilité ou des

déviation d'arc et l'usure prématurée de l'électrode. On taille le tungstène en pointe de manière à favoriser l'émission électrique.

L’affûtage doit se faire dans le sens de l'électrode, jamais perpendiculairement.

# INFLUENCE DU POST-GAZ

L’électrode de tungstène est très sensible à l’oxydation à chaud : bien respecter les temps de prégaz et postgaz

# LES GAZ UTILISES

On utilise exclusivement des gaz inertes : ogive verte

Ce sont des gaz qui ne réagissent pas avec le métal fondu. Ils servent uniquement à protéger le bain et l'électrode de l'oxydation de l'air lors de la fusion.

Le gaz participe également à favoriser l'amorçage et la

stabilité de l'arc.

Le premier rôle du gaz est de protéger de l’atmosphère :

- Le bain de fusion ;

- L’électrode ;

- L’extrémité du métal d’apport;

- La zone affectée thermiquement ;

#### Le gaz agit aussi sur :

- L’énergie de l ’arc;

- La vitesse de soudage;

- La forme et la profondeur de pénétration;

- L’aspect de surface ;

- Les fumées;

- Le bilan économique.

| MÉTALLURGIQUES | Action sur le bain | - Protection |
| --- | --- | --- |
| ÉLECTRIQUE | Potentiel d’ionisation | - Amorçage de l’arc - Stabilité de l’arc - Température de l’arc |
| MÉCANIQUE | Pression sur le bain |  |

#### Coefficient de correction :

Q1 = débit mesuré avec gaz de masse volumique Q = débit recherché avec gaz de masse volumique

### L’argon (Ar) :

- Gaz de base des mélanges

- polyvalence d’emploi : soudage TIG de tous métaux

- Favorise l’amorçage et une bonne protection du métal

fondu

- Gaz chimiquement neutre

- Gaz plus lourd que l’air

### L’hélium (He) :

#### UTILISÉ EN MÉLANGE ARGON + HÉLIUM (20 à 70% d’Hélium)

- Soudage TIG en courant alternatif des alliages légers

- Soudage des aciers et inox ne pouvant être soudés avec un mélange Argon + Hydrogène

#### CAS PARTICULIER : Soudage sous Hélium pur en courant continu (-) des alliages

légers

- Crée un arc plus énergétique: :

  - Augmente la profondeur de pénétration : permet de limiter le chanfreinage et d’assurer une meilleure interpénétration;

  - Réduit les émanations d’ozone,

- Amorçage plus difficile (potentiel d’ionisation élevé)

- Gaz plus léger que l’air

### L’Hydrogène (H2):

- Utilisé en mélange uniquement :

  - En protection endroit : 2 à 5% en manuel, 10% en automatique

  - En protection envers : Azote + Hydrogène sur aciers austénitiques

- Augmente l’énergie de l’arc :

  - Augmente la pénétration et améliore la vitesse de soudage

- Réducteur : limite l’oxydation des cordons

  - Améliore l’aspect du cordon

- Réduit l’ozone produit par l’arc

  - Améliore l’environnement du soudeur

La teneur en hydrogène ne doit pas être trop élevée afin d’éviter un risque de soufflures.

On obtient une tension d’arc plus élevée avec un mélange gazeux contenant de

l’hydrogène qu’avec de l’argon pur.

### L’Azote (N):

- Soudage des Aciers DUPLEX (quelques % dans Ar)

- Compensation des pertes en N du métal de base lors du soudage

- En protection envers additionné d’H2 pour les aciers inoxydables

austénitiques

Vieillissement sur les aciers non ou faiblement alliés

## DIAMÈTRE DE BUSE ET DÉBIT DE GAZ

Selon la forme de l'assemblage on peut être amené à modifier le diamètre de la buse et/ou le débit.

De manière générale : débit de gaz = diamètre de buse

Il arrive également que l'on utilise un traînard ou une buse jumbo(très gros diamètre) pour augmenter la surface de protection gazeuse lors du soudage de matériaux très sensibles à l’oxydation comme titane.

#### Débit réglé en L/min

  - Débit endroit = Ø buse

  - débit envers = endroit/2

# LA PROTECTION ENVERS

La torche n'assure que la protection du bain de fusion côté

#### endroit.

Dans le cas d'une soudure débouchante, le côté envers reste

#### soumis à l'action de l'air.

Si le matériaux est sensible à l'oxydation, il y a donc risque de

#### rochage.

C'est le cas des aciers alliés, aciers inoxydables et du titane.

Torche TIG

Argon ou Azote

Afin d'éviter ce phénomène, une protection envers est nécessaire On utilise de l'ARGON PUR ou de l'AZOTE.

Cette protection envers est aussi appelée INERTAGE ou CHAMBRAGE

SYNTHESE SUR LES GAZ

| Métal | Côté endroit | Côté envers |
| --- | --- | --- |
| Aciers | - Argon - Argon + Hélium (fortes épaisseurs) | Non obligatoire |
| Inox | - Argon - Argon + Hydrogène (austénitique) | - Argon - Azote ou Azote + Hydrogène (austénitques) |
| Alumineux | - Argon - Argon + Hélium (fortes épaisseurs) - Hélium (courant continu -) | Non obligatoire mais peut améliorer le profil |
| Cuivreux | - Argon - Argon + Hélium | - Argon |

SYNTHÈSE SUR LES GAZ

COMMANDE TIG DC

PARAMÈTRES TIG DC

Le tableau suivant montre, en soudage TIG DC, les relations entre l'ampérage et le

#### choix des diamètre de tungstène, de buse et du niveau de débit de gaz.

-Formation TIG Support de documents techniques SODEC

32

# COMMANDE TIG AC

FRÉQUENCE AC	BALANCE AC	AMORÇAGE AC

-Formation TIG Support de documents techniques SODEC

33

# PARAMÈTRES TIG AC

Le tableau suivant montre, en soudage TIG AC, les relations entre l'ampérage

et le choix des diamètre de tungstène, de buse et du niveau de débit de gaz.

-Formation TIG Support de documents techniques SODEC

34

# LE CYCLE DE SOUDAGE

VARIATIONS DE L'INTENSITÉ AU COURS DU CYCLE

Courant de

soudage pulsé

Montée d'intensité

Formation du bain

Courant de soudage lisse

PRE-

GAZ

POST-

Descente d'intensité

Évanouissement

GAZ

#### Ces procédés améliorent la rentabilité et la qualité

activArc ® – Arc dynamique avec stabilisation automatique de l’arc

Arc TIG dynamique pour un apport d’énergie ciblé et concentré

- Idéal pour les positions difficiles, convient pour toutes les épaisseurs de tôle

- Influence sur la viscosité du bain de fusion

- Prévention des erreurs pendant le pointage – l'électrode en tungstène ne colle pas lors d'un léger contact avec le bain de fusion.

Avec ActivArc, les variations de puissance de l'arc sont compensées en cas de modification de la longueur de l'arc.

→ Le courant de soudage est augmenté en cas de raccourcissement de l’arc et réduit en cas d’allongement de l’arc.

#### tigSpeed ® - Dispositif dynamique d'avance du fil

Soudage TIG au fil chaud ou au fil froid

Dévidage en continu du fil grâce au dévidage cadencé.

- Le procédé stable tout en offrant un taux de dépôt élevé;

- Versions à fil froid (coldwire) et à fil chaud (hotwire), aussi bien pour le fonctionnement manuel que pour le fonctionnement automatisé;

- Contrôle intégral du bain de fusion même dans les positions difficiles (par exemple en position montante);

- Vitesses de soudage particulièrement élevées – analogues au soudage MIG/MAG, mais sans projection ni émission;

- Apport d’énergie réduit, déformation faible, moins de retassure et valeurs de résilience améliorées.

#### tigSpeed ® - Dispositif dynamique d'avance du fil Soudage au fil froid et au fil chaud

Taux de dépôt plus élevés : jusqu'à 60 %

- Qualité supérieure du cordon

- Du fait d'un taux de dilution nettement réduit lors du rechargement par soudage

- Positions de travail plus confortables par rapport au soudage TIG manuel

SODEC Weldin solutions	-	Février 2019	-	Formation TIG

-Formation TIG Support de documents techniques SODEC

38

#### SpotArc ® - Soudage par points TIG

Possibilité de joindre deux tôles ayant une épaisseur identique ou non.

#### SpotArc avec torche de soudage TIG standard :

Bain de fusion oscillant grâce aux impulsions automatiques;

Optimal pour le pointage et le soudage d’assemblage sans métal d’apport.

#### SpotArc avec torche de soudage SpotArc

Pointage simple de soudures bout-à-bout, en angle, en coin et de

tubes.

- Optimal pour le pointage de pièces pour les applications manuelles et automatisées;

- Utilisation simple - le soudage n'est effectué que d'un seul côté;

- Formation de points plus plats par rapport au soudage par points MAG;

- Excellentes caractéristiques de l'assemblage par points grâce à l'apport de chaleur minimal;

→	Pour le soudage de raccord de tôles en acier et inox jusqu’à 2,5 mm

d’épaisseur.

#### SpotMatic ® avec torche de soudage TIG standard

L’arc est amorcé par un bref contact de l’électrode avec la pièce

- Utilisation et réglages simples

- Economise jusqu’à 50% du temps de travail lors du pointage;

- Résultats reproductibles à 100%

- Soudage par points TIG DC avec apport d’énergie minimal et constant

#### ForceTig ® - Procédé de soudage TIG à arc fortement focalisé

→ Pour une pénétration plus profonde et des vitesses de soudage

plus élevées.

#### Arc extrêmement concentré :

- Densité d'énergie nettement supérieure et des vitesses de

soudage très élevées;

- Énergie de soudage réduite;

- Pour des processus de fabrication entièrement mécanisés et automatisés.

# MODE OPÉRATOIRE

Le métal d’apport est apporté par petites touches en avant du bain de fusion : son extrémité doit toujours rester dans le gaz de protection.

La longueur d’arc doit être le plus court possible, sans toutefois mettre l’électrode de tungstène en contact avec le bain de fusion.

L’inclinaison de la torche et du métal d’apport sont très important.

Soudure à plat	Soudure en angle

70 à 80°	45°

10 à 20° 		90°

70 à 80°

45°

# RÈGLES A APPLIQUER

- Nettoyer les bords à souder (brosse métallique, grattage, élimination des corps gras), éviter le sablage.

- Employer des métaux d’apport à état de surface impeccable (sur métal d’apport

déjà utilisé, couper l’extrémité avant de souder).

- Eviter tous courants d’air qui risqueraient de balayer le gaz protecteur.

- Purger le circuit de gaz en appuyant sur la gâchette. Ainsi au début de la

soudure le métal et l’électrode seront bien protégés.

- Eviter tous contacts électrode pièce ou électrode métal d’apport. Si cela se produisait s’arrêter et affûter l’électrode.

- A chaque fin de cordon rester quelque instant sur le cordon, l’arc éteint, le gaz continu à protéger la soudure à l’aide de la temporisation.

- Faire les reprises 1 cm avant la fin du cordon précédent, et terminer la soudure 1 cm sur le début du cordon.